TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — COLOCACION DE CONCRETO SIMPLE

Actividad: Vaciado de concreto simple f'c=140 kg/cm2

| Codigo | TP-PET-OPE-006 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Operador de mixer (si aplica), Albaniles (3 min), Vibradorista, QA/QC

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes de jebe

- Botas de jebe

- Chaleco reflectivo

# 3. Herramientas y Equipos

- Mixer o buggy

- Vibrador de concreto

- Regla de aluminio

- Nivel

- Probetas para muestras

# 4. Pre-Requisitos

- Encofrado aprobado

- ATS completado

- Diseno de mezcla aprobado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Verificacion Pre-Vaciado | 1. Encofrado verificado (aplomo, cotas, limpieza). 2. Acero de refuerzo colocado segun plano (si aplica). 3. Diseno de mezcla aprobado. 4. Preparar probetas para muestras. | NC por encofrado deficiente | Protocolo de liberacion |
| Vaciado | 1. Colocar concreto en capas max 40cm. 2. Vibrar cada capa (evitar segregacion). 3. No dejar caer concreto desde >1.5m de altura. 4. Tomar muestras para probetas segun frecuencia de control (tipico 1 juego por 10m3). | Segregacion, cangrejeras | Vibrado sistematico, control de caida |
| Acabado y Curado | 1. Enrasar superficie segun nivel requerido. 2. Iniciar curado humedo 2-4 horas despues del vaciado. 3. Mantener curado minimo 7 dias. 4. Proteger de lluvia las primeras 24h. | Fisuracion por secado rapido | Curado humedo, proteccion |
| Control de Calidad | 1. Ensayo de slump en campo (tolerancia segun diseno). 2. Rotura de probetas a 7 y 28 dias. 3. Si no cumple f'c: evaluar accion correctiva con ingenieria. | Resistencia insuficiente | Ensayos normalizados |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO agregar agua al concreto en obra.

PROHIBIDO vaciar sin autorizacion de QA/QC.

# 7. Respuesta a Emergencias

Colapso de encofrado: Evacuar zona, conteo de personal, asegurar area.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |