TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — COLOCACION DE MORTERO AGUADO Y CONCRETO DENTAL

Actividad: Relleno de irregularidades con mortero aguado y concreto dental en fundaciones

| Codigo | TP-PET-OPE-007 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Albaniles (2 min), Ayudantes, QA/QC

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes jebe

- Botas jebe

- Proteccion respiratoria si cemento seco

# 3. Herramientas y Equipos

- Mezcladora

- Buggy

- Balde

- Llana

- Regla

# 4. Pre-Requisitos

- Fundacion liberada

- ATS completado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Preparacion | 1. Limpiar superficie de fundacion. 2. Humedecer sin encharcar. 3. Preparar mezcla segun diseno. | Adherencia deficiente | Limpieza y humectacion |
| Aplicacion | 1. Aplicar mortero en irregularidades marcadas por topografia/QA/QC. 2. Nivelar con regla. 3. Para concreto dental: rellenar cavidades, vibrar manualmente. | NC dimensional | Control topografico |
| Curado | 1. Curado humedo por 3 dias minimo. 2. Proteger de trafico durante fraguado. | Fisuracion | Curado, restriccion de trafico |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO aplicar sobre superficie seca.

# 7. Respuesta a Emergencias

Contacto con ojos: Lavado inmediato con agua 15 min.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |