TOURS PANASUR E.I.R.L.

PETS — RELLENO CON MATERIAL FILTRANTE Y COMPACTACION

Actividad: Colocacion y compactacion de material filtrante (grava, arena) en estructuras de drenaje

| Codigo | TP-PET-OPE-008 |
| --- | --- |
| Version | 1.0 |
| Fecha | 08/03/2026 |
| Elaborado por | INNOVAQ SOLUTIONS SAC |
| Aprobado por | Timoteo Huamani — Gerente General |

# 1. Personal Requerido

Operador de volquete, Operador de rodillo, Topografo, Ayudantes

# 2. EPP Requerido

- Casco

- Lentes

- Guantes

- Botas

- Chaleco

- Proteccion auditiva

# 3. Herramientas y Equipos

- Volquete

- Rodillo vibratorio

- Plancha compactadora

- Equipo topografico

- Equipo nuclear (densimetro)

# 4. Pre-Requisitos

- Material aprobado por QA/QC

- Superficie preparada

- ATS completado

# 5. Procedimiento Paso a Paso

| Paso | Descripcion | Riesgo Asociado | Control |
| --- | --- | --- | --- |
| Acopio de Material | 1. Material filtrante certificado (granulometria aprobada). 2. Acopiar en zona designada, proteger de contaminacion. | Material fuera de especificacion | Certificado de cantera, ensayos |
| Colocacion en Capas | 1. Extender en capas max 30cm. 2. Control topografico de espesores. 3. Mantener humedad optima. | Espesores incorrectos | Control topografico por capa |
| Compactacion | 1. Rodillo vibratorio: 4-6 pasadas por capa. 2. Ensayo de densidad (nuclear o proctor) segun frecuencia de control. 3. Si no cumple: recompactar o agregar agua. | Compactacion insuficiente | Ensayos de densidad |

# 6. Restricciones y Prohibiciones

PROHIBIDO compactar sin control de humedad.

# 7. Respuesta a Emergencias

Falla de equipo: Estacionar, senalizar, reportar.

# 8. Firmas

| Elaborado | Revisado | Aprobado |
| --- | --- | --- |
| INNOVAQ SOLUTIONS | Giancarlo Huamani C. Ing. SST | Timoteo Huamani Gerente General |
| Firma: __________ | Firma: __________ | Firma: __________ |